日新/真空管式炉操作规程

一、装样

- 放入样品，拧紧螺钉；

- 开冷却水；

- 开总电源；

- 抽真空；

二、编程运行：

- 加热：按“GRP”进入program，按“STEP”，进入1-1输入终止温度，再按“ENT”，按“循环键”，进入1-1，输入设定时间，再按“ENT”；

注意低温区升温速率小于50k/min，高温区小于5k/min；

- 保温：按“STEP”，进入1-2，设定保温温度，再按“ENT”，按“循环键”，进入1-2，输入保温时间，再按“ENT”；

- 降温：按“STEP”，进入1-3，设定终止温度，再按“ENT”，按“循环键”，进入1-3，输入降温时间，再按“ENT”；

- GRP 到显示温度的界面 run运行。

- 缓慢拧“调功”按钮至150A

- 热处理完成后，拧“调功”按钮至0A，关闭电源。

三、注意事项

- 最高加热温度为1400℃；

- 操作前请仔细阅读用户手册和温控操作说明书，严格按操作规程和步骤操作。